Характеристика песка для строительных работ ГОСТ-8736-93, добываемого на месторождении «Воронцовское», принадлежащего ООО «ЦБИ».

	Показатели качества
	Требования ГОСТа 8736-93
	Фактическая характеристика добываемого песка

	
	I класс
	II класс
	

	Гравийность
	

	Фракция > 10мм в %
	< 0,5
	< 5,0
	Соответствует ГОСТу-8736-93

	Фракция > 5мм в %
	< 5,0
	< 20,0
	1,0 – 4,0 %

	Модуль крупности
	

	Песок крупный
	2,50 – 3,00
	2,50 – 3,00
	Песок разнозернистый 

с Мкр от 1,50 до 3,00


	Песок средний
	2,00 – 2,50
	2,00 – 2,50
	

	Песок мелкий
	1,50 – 2,00
	1,50 – 2,00
	

	Песок очень мелкий
	1,00 – 1,50
	1,00 – 1,50
	

	Содержание пылевидных, глинистых частиц в %
	---
	---
	Соответствует ГОСТу-8736-93

	Содержание глины в комках в %
	---
	---
	Соответствует ГОСТу-8736-93

	Наличие органических примесей (эталон) 
	---
	---
	Соответствует ГОСТу-8736-93

	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг
	< 370
	< 370
	122

	Насыпная плотность, т/м³ 
	---
	---
	1,45 – 1,55

	Пустотность
	---
	---
	32,1

	Истинная плотность, гр/см³ 
	2,40 – 2,80
	2,40 – 2,80
	2,42

	Коэффициент фильтрации в уплотненном состоянии, м/сут
	---
	---
	> 5,0

	Содержание вредных примесей
	

	Аморфные разновидности кремния растворимого в щелочах моль/л, не более
	50
	0,01

	Сера, сульфаты в пересчете на SO3 в %, не более
	1
	0,06

	Пириты, в пересчете на SO3 в %, не более
	4
	0,02

	Слюда, в % по массе, не более
	2
	0,1

	Галоидные соединения в пересчете на ион хлора в % по массе, не более
	0,15
	0,01

	Стойкость к химическому воздействию щелочей цемента в бетоне (Реакционная способность), моль/л, не более 
	50
	0,01

	Содержание посторонних засоряющих примесей
	Не должен содержать
	Не содержит


